油田消泡剂

一、【产品概况】：油田消泡剂是一种改性聚醚脂肪醇共聚高效消泡剂，它可有效解决钻井产生的泡末，避免给生产造成不良影响。适合在高温酸碱或剪切力下保持很高的消泡抑炮性能，可以在很宽的温度范围中使用。广泛适应于各种恶劣体系的泡末消除和抑制。也可以解决延迟焦化中产生的泡沫。该消泡剂属于非硅产品，其挥发性小、高温稳定性好，能避免由于使用消泡剂使焦化馏分油中硅含量增加，进而对下游加工工艺造成的不利影响，避免下游加氢催化剂中毒。

二、【技术指标】：

型号：

外观…………………………………微黄色透明液体

pH值………………………………..5.5～7.5

粘度（25）…………………………300～600mpa.s

离子性………………………………非离子性

注：本数据表所列数值只描述了本产品典型的性质，不代表规格范围。

三、【产品特点】：

1：油田消泡剂消泡速度快、抑泡效果持久。

2：分散性好、使用简单方便，用量少。

3 ：消泡效率高，能有效地提高泥浆的润滑性能和冷却效果，大大提高泥浆循环使用效率。

4 ：无味，对环境无污染。

四、【应用场合】：油田消泡剂用于油田消泡剂常用在油田钻井泥浆、砂浆、采矿、选矿等，也可于油水分离过程。

五、【使用方法】：钻井固井作业中

1：可作为添加剂直接加入钻井泥浆中，在配制泥浆时，首先往土粒、石粉等中添加消泡剂。

2：也可在配浆车方盒中加入，均能起到良好的消泡及抑泡效果一般加量为万分之二左右。

3：复配到钻井外加剂中，按0.01-0.1%加入，具体使用量结合现场泡沫情况处理

延迟焦化过程中

1：泡沫产生存焦炭塔中，随着焦炭塔中物料粘度的变大和固体的形成，会产生稳定的泡沫层。通过正确地使用油田消泡剂，可以降低泡沫层的高度，防止溢顶，并最大限度减少出塔油气的重油和焦粉携带量。通常从焦炭塔的项部加入，并经常用轻瓦斯油携带注入，携带油的主要用途是保持加注管线的清洁并帮助硅油分配在泡沫上。

2：消泡剂的用量为3ppm到10ppm，事先要将消泡剂用煤油或柴油组分稀释1-10倍。

3：具体使用方法须根据实验而定。.

六、【储运包装】：

包装：本品采用50KG、200KG塑料桶装。

贮存：本品不属危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用完前，每次使用后容器应严格密封。25℃左右保质期12月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

七、【保护措施】：请参阅本公司《油田消泡剂材料安全数据（MSDS）》。