X技术交底书

编号：X

| 主送单位 | 预应力张拉工班 |  | 日 期 |  | 2010年05月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 预应力张拉 |  | 根据图号 |  | X |  |
| - 1. 范围 为促进技术进步，规范施工，根据现行相关有效标准及本梁场企业标准，结合自身技术、装备、管理水平编制本技术交底书。本技术交底书规定了湘桂铁路31.5m、23.5m跨度有砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁及组合箱梁预制的预应力张拉施工工艺等技术要求、检验规则等内容。 本技术交底书适用于XX制梁场31.5m、23.5m跨度有砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁及组合箱梁预应力张拉施工。 - 2. 规范性引用文件 下列标准及设计规范、规程包含的条文，通过在本技术交底书中引用而构成为本技术交底书的条文。在本施工技术标准颁布时，所示版本为有效。所有标准都会被修订，使用单位要注意下列标准最新版本的出台以及探讨使用下列标准最新版本的可能性。 铁科技[2004]120号 客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件 科技基[2005]101号 客运专线高性能混凝土暂行技术条件 铁建设[2005]160号 客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准 铁建设[2005]160号 铁路混凝土工程施工质量验收补充标准 GB/T50081-2002 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T5224-2003 预应力混凝土用钢绞线 TB/T3193-2008 铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器技术条件 JG/T3013-1994 预应力混凝土金属螺旋管 - 3. 技术要求 预制梁必须按中铁工程设计咨询集团有限公司设计并经铁道部经济规划研究院批准发布的的图纸 《有砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁（双线） 图号：通桥（2008）2221A-Ⅱ》、《有砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁（双线） 图号：通桥（2008）2221A-Ⅳ》、 《有砟轨道后张法预应力混凝土组合箱梁（双线） 图号：通桥（2008）2227A-Ⅱ》、《有砟轨道后张法预应力混凝土组合箱梁（双线） 图号：通桥（2008）2227A-Ⅰ》、本梁场企业标准及本技术交底书制造。 - 3.1 产品类型 - 预制梁为后张法预应力混凝土铁路桥箱型双线简支梁类型。 - 3.2 预施应力施工工艺及质量标准 - 3.2.1 张拉机具 3.2.1.1 预、初张拉选用河南开封中豫预应力有限公司生产的5台YDC2500型穿心式千斤顶，配套5台ZB4－500型油泵（其中一套作为备用）。千斤顶的工作能力为250t，即最大张拉力的1.6倍。终张拉选用河南开封中豫预应力有限公司生产的5台YDC3000型穿心式千斤顶，配套5台ZB4－500型油泵(其中一套作为备用）。千斤顶的工作能力为300t，即最大张拉力的1.3倍。千斤顶活塞最大行程为200mm。 3.2.1.2 压力表选用陕西秦岭仪表厂生产的防震型0.4级精密压力表，表盘直径150mm，最大量程为60MPa，最小刻度值为0.2Mpa，校正有效期为一个月，但必须每周校准，每次使用前应进行零点校核，保证计量准确。梁场将张拉用防震型0.4级精密压力表降为1.0级压力表使用，校正有效期为一周。压力表在下列情况下重新校正：新购置的压力表；压力表校正有效期超过一周；压力表使用时出现超过允许偏差、指针松动、指针不回零或其它异常情况。压力表在经主管部门授权的法定计量技术机构(试验室）定期进行校正。压力表经校正后必须粘贴标签，填上校正日期。 3.2.1.3所用的机具设备及仪表必须由专人使用和管理，并定期维护和校正。千斤顶在下列情况下重新校正：出厂后初次使用的千斤顶；千斤顶校正有效期超过一个月或200次张拉作业；使用期间千斤顶受到震动，损坏及其它异常情况。校正在经主管部门授权的法定计量技术机构(试验室）定期进行。其校正系数1.0～1.05，线性回归相关系数不得小于0.999。否则必须拆修或购置新顶后重新校正合格方可使用。 千斤顶校正的方法：标准测力计(应力环、传感器）校正。 3.2.1.4 千斤顶的校正方法 采用千斤顶张拉预应力筋，预应力的大小是通过压力表的读数表达，压力表读数表示千斤顶活塞单位面积的油压力。如张拉力为N，活塞面积是F，则压力表的相应读数为P，即P=N/F。由于千斤顶活塞与油缸之间存在着一定的摩阻力，所以实际张拉力往往比上式计算的小，为保证预应力筋张拉应力的准确性，必须定期校正千斤顶与压力表读数的关系，制成表格或绘制P与N的关系曲线，供施工中直接查用。 采用传感器校正，传感器必须在校正有效期内。千斤顶与压力表在反力架上配套编号校正，将千斤顶、传感器安装在固定的框架中。当校正新的或久置不用的千斤顶时，在使用前先将千斤顶空载往复运动2～3次，以排除其中空气。开始校正时，先控制千斤顶的行程，使其活塞外露量约等于实际张拉最大荷载时的外露量，然后在测力环、千斤顶、反力架三者之间加垫厚钢板，预留与加力架约10mm的空隙，向千斤顶内注油进行分级校正。校正时千斤顶活塞方向必须与实际张拉时的活塞运行方向一致，级差必须不大于加载最大值的10%，加载速度不得大于3 kN /s，校正的最大荷载宜不小于加载最大值的1.1倍，且持荷10min。即每级级差为3Mpa，总共15级，最大荷载为45Mpa。各级荷载下必须以压力表的表盘整读数对应压力机的表盘读数。并记下相应油压下应力环压力的读数。每个顶加载循环三次，取其平均值作为相应油压下应力环压力的读数。则： 千斤顶校正系数K=(压力表读数×千斤顶有效活塞面积 ）/(传感器(应力环）压力的读数） 根据试验得出“压力表值—张拉力”对应值作线性回归，得出千斤顶校正曲线表及一元线性回归方程y=a＋bx(y：压力表读数；x：张拉力）。 校正合格后根据y=a＋bx计算张拉程序各级张拉荷载下的压力表示值。 3.2.1.5 梁场张拉采用的限位板、过渡套、工具锚的型号有7/8/9/10/12孔,为柳州欧维姆机械股份有限公司生产的配套产品，工作锚不得代替工具锚使用。限位挡板凹槽深度必须根据锚具厂家提供的钢绞线直径-限位板凹槽深度对应表1制作，制造允差不得大于0.1mm。限位挡板进场后必须进行检验，检验合格后方按型号、规格分类摆放，并进行标识。 - 3.2.2 下料穿束 3.2.2.1钢绞线使用条件 1.钢绞线进场后分批存放,每批钢绞线经外观检查合格后再取样复检挂牌标识，妥善存放，待复检合格后，按盘卷号取料使用； 2.同一片梁使用两批不同弹模钢绞线时，弹模相差不得超过3GPa； 3.同一片梁使用两批不同直径钢绞线时，如钢绞线直径相差跨越下表单个区域范围时，须对不同批次钢绞线指定预应力孔道穿入，张拉时正确选择相应规格（凹槽深度）的限位板配套使用。 表1 钢绞线直径分区及对应限位尺寸 直 径; 15.2mm; 15.3mm; 15.4mm. 区域范围; 15.16-15.25mm; 15.26-15.34mm; 15.35-15.45. 限位尺寸; 6.6mm; 7.0mm; 7.4mm. 4.现场必须严格按照下料通知单要求进行下料。 3.2.2.2钢绞线下料 1.按设计孔道长度加张拉设备长度，并余留工具锚外每端不少于100mm的总长度确定下料长度，并通过使用后修正，下料长度见下表2。 表2 箱梁钢绞线下料表 梁型; 编 号; 下料长度（m）; 根数. 直线无 声屏障; 直线有 声屏障; 曲线无 声屏障; 曲线有 声屏障. 简支箱梁31.5m; N1a N1b; 33.4; 36; 30; 36; 36. N1c N1d N2 N7; 33.9; 88; 96; 88; 96. N3 N4 N5 N6 N8 N9 N10 N11; 34.1; 176; 184; 184; 184. 简支箱梁23.5m; N1a N1b; 25.4; /; 21; 24; /. N1c N1d; 25.9; /; 28; 28; /. N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9; 26.1; /; 124; 120; /. 组合箱梁31.5m; N1a; 33.4; 9; /; 9; /. N1b N1c; 33.9; 36; /; 36; /. N2 N3 N4 N5 N6; 34.1; 108; /; 114; /. 组合箱梁23.5m; N1a; 25.4; 8; /; 8; /. N1b N1c; 25.9; 32; /; 32; /. N2 N3 N4 N5; 26.1; 70; /; 72; /. 2.钢绞线下料平台设置在平地上，在钢绞线下料平台槽钢切口加横档块标识下料长度，先将捆装的钢绞线放入特制的放线架，抽出内圈头，用人力牵引至规定长度后，用砂轮切割机切断，不得采用电弧切断。牵引过程中，钢绞线下面必须垫以木条或彩条布，以防止受污染。钢绞线切断长度与计算长度误差不大于±10mm，检查合格后方可进行编、穿束。下料后采取措施防止钢绞线散头，并确保钢绞线顺直不扭转。 3.根据下料表对钢绞线进行编束，各钢束中钢绞线有长度、根数之分，编束时注意认真核对，理顺各束中钢绞线，使得同一束钢绞线顺畅不扭结，调整同束中钢绞线两端外露量使相错不超过5mm，理顺调整后用铁丝捆扎两端编束。钢绞线编束的质量对其应力均匀与否影响较大。为使各根钢绞线松紧一致，钢绞线必须在平直状态下编束。编束后分类存放整齐，并作好标识，加以区别，以免在穿束过程中穿错。 4.制作好的钢绞线束，下部采用木条或彩条布垫离地面，上部采用防雨棚布进行覆盖，以免钢绞线锈蚀。在堆放、运输过程中不得产生死弯、损伤、污染、油污及锈蚀等。 5.安装的预应力筋数量、锚具、夹具的规格、数量必须符合设计要求，下料长度必须按工艺要求计算确定，其允许偏差必须符合表3的要求。 表3 预应力筋下料长度的允许偏差 序 号; 检 验 项 目; 质量要求; 检验频次. 1; 与计算长度差; ±10mm; 抽查. 2; 束中各根钢绞线长度差; 5mm; 抽查. 3.2.2.3钢绞线穿束 1.将制好的钢束运至梁体的一端，抬运支点间距＜3.0m，端部悬出长度＜1.5m，在运送钢绞线时不得在地上拖拉，不允许沾染油污等杂物。 2.预应力筋在浇注混凝土之后穿入管道，采用蒸汽养护时，在停汽4小时之后，才穿入预应力筋。穿束前，清理压浆孔、锚垫板上及喇叭口的残余灰浆或混凝土，并检查锚垫板是否垂直于孔道。用高压风清除管道内的水分及其它污物，修整喇叭管口，防止穿束时波纹管片卷入管道而堵塞，保证钢束穿束顺利。 3.钢绞线束穿入预应力孔道，可利用卷扬机整束穿放，也可采用人工穿放。采用卷扬机引拉穿放时，必须先穿入单根钢绞线将卷扬机的钢丝绳引入孔道，从另一端拉出后，将钢绞线束与钢丝绳用联结套筒联结，然后开动卷扬机穿束，同一孔道穿束必须整束整穿，使编扎成束的钢绞线顺直不扭转，钢绞线穿入孔道后两端露出长度必须大致相等。 外露部分用塑料管套上。钢绞线安装在管道中后，必须将管道端部开口密封以防止湿气进入。钢绞线穿入梁体后必须尽快张拉，停放时间不宜过长。 ### 3.2.3 张拉条件 3.2.3.1 预制梁预施应力按预张拉、初张拉和终张拉三个阶段进行。 3.2.3.2 预应力束张拉前清除管道内杂物和积水。预制梁带模预张拉时，梁体混凝土强度必须达到设计值的60%(33.5MPa）；内模及组合箱梁侧模必须松开，不得对梁体压缩造成阻碍。 3.2.3.3 初张拉在梁体混凝土强度达到设计值80%(43.5MPa）后进行。初张拉后，梁体方可吊移出制梁台位。 3.2.3.4 终张拉在梁体混凝土强度及弹性模量达到设计值(53.5MPa）、(35.5GPa）后、龄期不少于10天时进行。 3.2.3.5 同一孔的两片箱梁张拉龄期不得超过6天。 3.2.3.6 预制梁试生产期间，必须至少对两件梁体进行管道摩阻、锚口、喇叭口摩阻等预应力瞬时损失测试，确定预应力的实际损失，并由中铁工程设计咨询集团有限公司对张拉控制应力进行调整。正常生产后每100件进行一次损失测试。 3.2.3.7 张拉具体相关参数由技术人员根据每次千斤顶校正后数据和所用每批钢绞线的弹模以及设计院调整的张拉力，分别计算各阶段张拉油表读数和理论伸长值，以张拉通知单的形式下发。 - 3.2.4 张拉工艺 3.2.4.1张拉顺序 1.预施应力左右对称进行，最大不平衡束不得超过1束； 2.张拉顺序必须按照设计要求进行，详见表4。 31.5m简支箱梁预应力筋布置图 23.5m简支箱梁预应力筋布置图 表4 各阶段张拉顺序及张拉力表 张拉 阶段; 张拉顺序; 控制应力 (Mpa）. 简支箱梁31.5m; 简支箱梁23.5m; 组合箱梁31.5m; 组合箱梁23.5m. 预 张 拉; 1; 2N6; 2N5; N1a; N1a; 930. 2; 2N2; 2N6; 2N2; 2N5; 930. 3; N1a; 2N1b; /; /; 930. 初 张 拉; 1; 2N1d; /; 2N4; 2N3; 930. 2; 2N4; 2N1d; 2N6; 2N1c; 930. 3; 2N10; 2N8; /; /; 930. 4; 2N8; 2N3; /; /; 930. 5; 2N1c; /; /; /; 930. 终 张 拉; 1; 2N9; 2N1c; N1a; N1a; 以张拉 通知单 参数控 制应力. 2; 2N1c; 2N4; 2N2; 2N2. 3; N1a; 2N2; 2N4; 2N4. 4; 2N11; N1a; 2N6; 2N1b. 5; 2N5; 2N9; 2N1b; 2N3. 6; 2N3; 2N7; 2N3; 2N5. 7; 2N7; 2N1d; 2N5; 2N1c. 8; 2N1d; 2N1b; 2N1c; /. 9; 2N1b; 2N5; /; /. 10; 2N6; 2N8; /; /. 11; 2N10; 2N3; /; /. 12; 2N4; 2N6; /; /. 13; 2N8; /; /; /. 14; 2N2; /; /; /. 31.5m组合箱梁预应力筋布置图 23.5m组合箱梁预应力筋布置图 预制梁预施应力按预张拉、初张拉和终张拉三个阶段进行。脱模时梁体强度达到设计强度的80%（43.5MPa）条件下，也可将预张拉和初张拉合并为一阶段进行。 3.2.4.2施工准备 1.检查梁体混凝土实际强度，确保张拉前混凝土强度、弹模和龄期符合要求（即必须有试验室出具的试验报告）。 2.对梁体混凝土表面存在的较大缺陷，应预先修补并达到设计要求，方可施加预应力，缺陷严重者要特别处理。 3.千斤顶和油压表、油泵配套校验合格，并在规定使用期限内（必须有校验报告）。 4.锚具、预应力钢绞线按规定检验合格。 5.清除锚垫板孔口及喇叭管内附着的灰浆。 6.张拉前，须确认所张拉的桥梁的梁型（即确认桥梁的跨度、直曲线、有无声屏障）、钢绞线根数及锚具型号。 3.2.4.3安装机具 1.调整两侧钢绞线外露长度使两端长度基本均匀一致，安装工作锚具至锚垫板的限位槽内，装上夹片，按钢绞线自然状态插入夹片，并用直径为φ2 0的套管轻轻将夹片打入锚环内，使得夹片夹紧钢绞线，使工作锚具不脱离限位槽为原则，并且外露量一致，夹片间隙均匀，不得有错牙。 2.安装限位板，套上传力筒。 3.采用张拉架吊装定位千斤顶，后盖上安装工具锚具，安装工具锚具时注意钢绞线在工作锚与工具锚之间顺直无扭结，安装工具夹片进行人工定位。定位过程中不断轻轻敲打工具夹片，使孔道轴线、锚具轴线、传力筒轴线及千斤顶轴线四轴线同心，并保证工具夹片夹紧钢绞线。为使工具锚卸脱方便，在工具锚平片上缠上一层封口胶涂少许黄油。上述工作完成后，开启油泵送油，待千斤顶与张拉垫板平面垂直时停机对中。张拉开始后可以放松导链。 3.2.4.4张拉程序 1.预张拉、初张拉 0→初应力(0.2倍张拉控制应力，做伸长值标记）→1.0倍张拉控制应力(初应力后油表按3Mpa为一级并呼应，到张拉控制应力后持荷5分钟，测量油缸伸长值和工具夹片外露量、记录、计算并校核伸长值）→回油锚固(测工作夹片外露量、夹片错牙量、锚固回缩量）。 2.终张拉 ①经过预张拉、初张拉的钢束 0→早期预(初)张拉控制应力（做伸长值标记）→1.0倍张拉控制应力(初应力后油表按3Mpa为一级并呼应，到张拉控制应力后持荷5分钟，测量伸长值和工具夹片外露量、记录、计算并校核伸长值）→回油锚固(测工作夹片外露量、夹片错牙量、锚固回缩量）。 ②没有经过预张拉、初张拉的钢束 0→初应力(0.2倍张拉控制应力，做伸长值标记）→1.0倍张拉控制应力(初应力后油表按3Mpa为一级并呼应，到张拉控制应力后持荷5分钟，测量油缸伸长值和工具夹片外露量、记录、计算并校核伸长值）→回油锚固(测工作夹片外露量、夹片错牙量、锚固回缩量）。 3.初应力主要是为了使钢绞线从松弛状态达到受力状态，消除伸长值测量误差，并使同束各根钢绞线受力趋于一致，初始应力值取张拉控制应力的20%。钢绞线张拉到初应力值过程中，观察各根钢绞线的松紧度，并随时调整，确保各根钢绞线松紧度一致，且无滑丝现象。 4. 预施应力过程须平稳，升压速度可用油泵侧面的节流阀进行控制。当油表指针接近控制应力油表读数值时减缓升压速度，严禁超张拉。张拉过程中两端采用对讲机每3Mpa保持呼应一次，同时达到同一荷载以保持两端同步，不同步率控制在10％以内。张拉中必须保持两端的伸长量基本一致，相差不得超过伸长量的10%。 5.预施应力采用应力应变双控制，预施应力值以压力表读数为主，以预应力筋伸长值进行校核，按预应力筋实际弹性模量计算的理论伸长值与实测值相差不大于±6％；否则，必须查明原因（复核该批钢绞线实测弹模、摩阻试验参数、调整后的张拉力、理论伸长值、校顶报告、计算油表读数、现场实际油表读数），如查找不出原因，则须采用前卡式千斤顶进行，更换钢绞线(锚具），重新进行张拉。 6.两端同步张拉到控制应力后，稳定进油量持荷5min以减少钢绞线松弛损失。在持荷5min状态下，如发现油压下降，立即补至规定油压，认真检查有无滑丝、断丝现象。持荷完毕后回油锚固并拆卸千斤顶后测量工作夹片外露量及错牙量，预应力筋锚固时内缩量不得大于6mm，内缩量=限位板凹槽深度—锚固后工作夹片外露量。 3.2.4.5伸长值量测与计算 预应力筋张拉时的实际伸长值在达到初应力(20％σcon）后开始量测，量的伸长值还需加上初应力以下的推算伸长值。 △L =△L1+△L2 △L1―从初应力到最大张拉应力之间的实测伸长量 △L2―初应力以下的推算伸长量由实测伸长量与实测应力之间的线性关系推算 20%σcon:△L2=(1-σcon）: △L1 △L=△L1/0.8=[(C－A）－(B－D）+(G－E）－(F－H）]÷0.8 20％σcon; σcon. 油缸伸长量; 工具夹片外露量; 油缸伸长量; 工具夹片外露量. 东端; A; B; C; D. 西端; E; F; G; H. 3.2.4.6张拉要求 1.张拉完成卸除工具锚及千斤顶后，在距锚具夹片一定距离（2cm～3cm）处的钢绞线上做上标记，以作为张拉后对钢绞线锚固情况的观察依据。每件预制梁在张拉时及24小时后断丝及滑丝数量不得超过预应力钢丝总数的0.5％，并不得处于梁的同一侧，且一束内断丝不得超过一丝。 2.如张拉过程中出现以下情况之一者，需要采用前卡式千斤顶进行放张，更换钢绞线(锚具），重新进行张拉。 ①断丝数量超过规范要求时； ②理论伸长值与实测值相差大于±6％时； ③锚固回缩量大于6mm时； ④锚环裂纹损坏者； ⑤锚具内夹片错牙在2mm以上者（八字形）或断裂者。 3.张拉期间必须采用防水材料包裹，避免锚具、预应力筋受雨水、养护用水浇淋，防止锚具及预应力筋出现锈蚀。 4.张拉完毕经过24小时观察确认预应力筋锚固检验合格后，采用砂轮机切割外露部分。外露长度不得小于30mm，且不大于40mm。切割时，避免损伤锚环、夹片和钢绞线。严禁用电弧或气焊切割钢绞线。 3.2.4.7反拱观测 预制梁终张拉后必须实测梁体弹性上拱，实测上拱值不大于1.05倍设计值，即符合表5要求。 表5 弹性上拱值要求 直线无 声屏障; 直线有 声屏障; 曲线无 声屏障; 曲线有 声屏障; 直线无 声屏障; 直线有 声屏障; 曲线无声 屏障; 曲线有 声屏障. 31.5m简支箱梁; 23.5m简支箱梁. ≤14mm; ≤15mm; ≤14mm; ≤15mm; ≤4mm; ≤4mm; ≤4mm; ≤4mm. 31.5m组合箱梁; 23.5m组合箱梁. ≤13mm; ≤13mm; ≤13mm; ≤14mm; ≤8mm; ≤8mm; ≤8mm; ≤8mm. - 3.2.5 安全操作 1.钢绞线拆盘时应注意安全，防止线头弹伤，牵引开盘操作人员要精力集中，遇有意外情况立即停止作业，进行处理。 2.高压油管使用前必须作耐压试验,不合格的不能使用。高压油泵机上的安全阀，必须调到最大工作油压时能自动打开的状态。 3.压力表必须在油泵到位后，才能安装且压力表必须扣满；张拉完后，移动油泵前，必须将张拉缸的压力表拆卸下来后，才能移动油泵。高压油管之间的接头，必须紧密，油路畅通，在最大工作油压下，保持5分钟以上，不得漏油，否则进行修理或更换。 4.张拉工作必须有专人指挥，工作人员必须集中注意力，在统一指挥下分工协作完成各自的工作。张拉过程中，两端油泵司机必须统一指挥送油或回油, 两端同步张拉，速度应缓慢均匀，不得突然加压或卸压。张拉作业时，不得敲击及碰撞张拉设备，高压油管要防弯折，防踏压，油管接头处加防护套，以防喷油伤人。 5.司泵人员严格遵守设备操作规程，油泵开动过程中不得擅离岗位，如需离开，必须把油泵阀门全部松开，切断电源。非油泵司机，禁止操作油泵。 6.张拉过程中，千斤顶两侧设防护牌，张拉过程中千斤顶后方不得站人，测量伸长值、回缩值时，人员应站在侧面。 7.张拉时不得超过千斤顶的设计最大张拉力和最大行程。如发现压力表读数不高，而千斤顶的行程太大时，必须停止张拉，查明原因后，再进行张拉。 8.当设备运转声音有异常时，必须停止张拉，检查修理。电路系统检修不准带电检修，油路系统检修不准带油压检修。 |
| 编制者 |  |  |  | 复核者 |  |  |
| 接收单位 |  |  |  | 接收负责人 |  |  |