KPT电致发光材料购买指南

KPT公司产品分为：

- 发光材料与配套驱动器：它们适合所有类型的EL器件使用。

- 发光胶水、辅助材料与配套技术使用：不同EL 器件需要使用对应的工艺方法，每种工艺使用最佳对应的胶水。

EL器件最佳制造工艺方法：

1）EL发光片：丝印方法，使用丝印加热固化胶水，推荐使用PB、AB胶水

2）立体发光（3D）：喷涂方法，使用低温固化胶水，推荐使用SH胶水。

3）墙体发光：滚涂方法，使用常温固化胶水，推荐使用SH、FB胶水。

4）线体发光：刮涂方法，使用高温固化胶水，推荐使用AB、UV胶水。

5）直流发光：刮涂方法，使用高温固化胶水，推荐使用DC胶水。

注意：胶水使用稳定与温度、工艺熟练等因素有关，当然每一种EL器件还可以分更多的类型，胶水使用技巧也更为专业。初学者或普通使用者，胶水与发光粉比例通常是1:1。更多细节需要咨询KPT公司销售人员技术人员。

一、电（场）致发光材料

无机粉末电致发光（EL）材料是将电能直接转换为光能的一种无机粉末发光材料，其发光颜色主要有蓝、绿、橙，以及上述颜色的过渡色。KPT牌EL材料可广泛应用于EL玻璃屏、EL搪瓷屏、EL塑料屏、EL丝线等交、直流电致发光器件。

由于目前EL器件制屏工艺多以丝网印刷或喷涂为主体，因此，我公司生产的EL发光粉分为三种类型：

B类：平均粒度29μm，特点为亮度高、耐高温适合于塑料屏、搪瓷屏；

S类：平均粒度7μm，特点为亮度较高，发光均匀细腻，适合玻璃与塑料屏；

C类：平均粒度28μm，特点为颗粒表面经过包膜处理，防潮湿性能好，其使用寿命延长、亮度高、不需封装，适合塑料屏；

CT类：平均粒度25μm，特点为颗粒表面经过包膜处理，防潮湿性能好，其使用寿命延长，不需封装，适合塑料屏、喷涂；

DC类：平均粒度10微米，特点为直流橙色电致发光，适合玻璃屏。

| 国家标准牌号 | 类型 | 发光颜色 | 化学成份 |
| --- | --- | --- | --- |
| D310 | B | 蓝白 | ZnS：Cu、YAG |
| D320 | S | 黄白 | ZnS：Cu 、Mn |
| D330 | B、S | 橙白（白） | ZnS：Cu、染料 |
| D417 | B、S | 深蓝 | ZnS：Cu、Al |
| D447 | B、S | 浅蓝 | ZnS：Cu |
| D502 | B、S、CT | 蓝绿 | ZnS：Cu |
| D512 | B、S、C | 绿 | ZnS：Cu |
| D522 | S | 黄绿 | （Zn、Cd）S：Cu |
| D601 | S | 黄 | （Zn、Cd）S：Cu |
| D611 | B、S | 橙 | ZnS：Cu、Mn |
| D651 | S | 橙红 | ZnS：Cu、Mn |
| D661 | S | 红 | （Zn、Cd）（S、Se）：Cu |
| D585DC | S | 橙色 | ZnS：Mn、Cu |

二、电致发光器件配套原料与使用技术咨询

科炎光电研制的电致发光器件制造专用辅助材料，可以结合各类EL发光材料使用，其完全适用于EL玻璃屏、搪瓷屏、塑料屏、丝线等器件产品丝网印刷、喷涂工艺的实施。

使用该辅助材料制造的EL各类器件，基本技术指标（参考）为：电压40V～400V，频率50Hz～4KHz，温度-40～+60℃,电流0.02～0.2mA/ cm2,电容0.2～0.7nF/cm2,功耗2～7mW/ cm2,湿度0%～90%，平均使用寿命1万小时，亮度5～100cd/ m2。

| 型 号 | 用 途 | 特 点 |
| --- | --- | --- |
| 高亮专用胶水 TB | 印刷发光层介质层 | 与介质粉混合、与发光粉混合、附着力强 、100度干燥 |
| 介质粉 | 印刷介质层 | 高反射率、高介电常数 |
| 改性剂 | 加入到A、B、AB组份浆中 | 增塑、固化 |
| 稀释剂、清洗剂 | 调节粘度、清洗工具 | 稀释、清洗 |
| 色粉 | 实现白色发光、红色、蓝色等 | 加入发光层、介质层、表面 |
| ITO膜 | 塑料透明导电膜 | 透明、柔软 |
| 透明导电油墨 | 印刷喷涂塑料透明导电层 | 印刷喷涂透明导电层 |
| 导电银浆 | 印刷背电极 | 导电性能好 |
| 绝缘涂料 | 保护背电极 | 使用简单 |

三、透明导电薄膜（ITO膜）

ITO导电膜是发光片的基础材，印刷前切裁时应防止划伤表面，清洁是质量重要保证，所有印刷均在导电的一面进行，使用万用表测量，一般电阻在100-200欧母。使用前预定设计好电极位置，电极可以使用银浆先于发光层印出，使电极接触效果好。KPT公司提供的ITO膜厚度现有规格：0.05\0.07\0.09\0.125\0.175mm，常用的是0.125mm，ITO膜越薄越柔软，成本越高，且实施工艺与成品率不易控制。常用宽度标准规格是400mm, 其它的还有800\1100mm。其正常应保存在恒温恒湿条件中，其电阻数值才可以稳定。普通室内环境中可以保存1-2年，ITO电阻会随时间变大。本生产中干燥温度长时间超过120度，ITO薄膜容易发生形变。

- 电致发光专用胶水型号特点

- 如果你需要购买电致发光材料与专用胶水，请明确你使用的方式印刷? 喷涂？滚涂？等。

| 型号 | 用法 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| T'B 丝印 高亮 | 常温25℃干燥（24小时） 快速干燥红外80-100度加热（10-30分钟） | 高发光亮度（参考值100-180cd/ m2），简单快速干燥，耐弯折，缺点功耗大，用于发光层、介质层 |
| PB 高亮度 | 常温快速干燥（24小时）或红外加热（10-30分钟） 常温干燥（25℃ 表干1小时，实际干透48小时；30℃ 表干0.5小时，实际干透24小时）度，红外130度加热10-30分钟 丝印、喷涂 | 高发光亮度（参考值100-180cd/ m2），简单快速干燥，缺点功耗大，易发热。 用于发光层、介质层 高发光亮度 用于大面积不规则3D、EL片制造 无形状限制、无温度限制 |
| UV 耐电压 | UV紫外线固化（30-120秒） 丝印、喷涂 | 普通发光亮度、超快速干燥，简单。 用于发光层、介质层 普通发光亮度（5-10Cd/m2，亮于夜光材料初始亮度)、快速干燥 用于大面积不规则3D、EL片制造 无形状限制、无温度限制 |
| AB 稳定好 | 红外加热慢速干燥（3-4小时） 红外110度加热慢速干燥 丝印、喷涂、涂敷等 | 加固化改性剂，综合指标性能好（发光亮度参考值50-90cd/ m2）。 用于发光层、介质层 |
| A、 B、 双组份 | 发光层红外加热慢速干燥（3-4小时） 介质层红外加热慢速干燥（3-4小时） A用于发光层，红外120度加热慢速干燥（0.5-2小时） B用于介质层，红外120度加热慢速干燥（0.5-4小时） 丝印、喷涂、涂敷等 | 加改性剂 高发光亮度（50-90Cd/m2)、 加固化改性剂 |
| FB 快干型 EL31/41 | 110度3-5分钟干燥， 60度20-30分钟干燥， 常温25度10小时。 适合3D喷涂 | 快速干燥用于发光层、介质层 高发光亮度（30-70Cd/m2)、超快速干燥 用于大面积不规则3D、EL片制造 无形状限制，适合3D塑料表面使用 |
| SH 环保型 EL35/45 | 60-80度1-5分钟干燥， 常温25度10小时以上。 适合3D喷涂、印刷 | 用于发光层、介质层 发光亮度（10-30Cd/m2) 无有机溶剂、环保、安全 |
| DC 直流发光 | 30-60度10-120分钟干燥， 常温25度10小时以上。 适合刮涂、印刷 | 用于发光层 发光亮度（10-100Cd/m2) |

说明：

1）上述产品均需订做，具体要求请咨询本公司销售部。

2）3D喷涂材料未经注明均提供FB系列材料（高亮快干）。

3）EL发光片印刷材料未经注明均提供PB系列材料。

4）本公司可以提供EL器件生产工艺咨询服务。

五、电(场)致发光平面显示屏种类

本产品是利用无机粉末电致发光（EL）技术原理，特点为平面形式发光，并通过电路可以实现彩色动态图案与文字显示。现有产品形式有：超薄柔性塑料EL、平面玻璃EL、搪瓷EL、长寿命户外用塑料EL。基本技术指标如下：

- 户内塑料EL屏：最大尺寸80cmX60cm厚度0.2-0.5mm，亮度 5-120Cd/m2,

使用条件80-110V,400-800Hz或220V,50Hz，原料基材PET塑料片

特点：可弯曲、裁减，重量轻，使用方便等

用途：彩色动态超薄广告灯箱、手表手机仪表液晶背照明、服装标牌图案显示、汽车飞机仪表盘显示、大屏幕矩阵文字图案显示…

- 玻璃EL屏：最大尺寸300mmX400mm厚度1-5mm， 亮度 5-70Cd/m2,

使用条件110V,400-800Hz或220V,50Hz，原料基材玻璃片

特点：使用寿命长，外观平整等

用途：紧急通道指示、暗照明…

- 搪瓷EL屏：最大尺寸300mmX400mm厚度2-5mm， 亮度 5-50Cd/m2,

使用条件110V,400-800Hz或220V,50Hz，原料基材金属片

特点：适应各种不同类型户外恶劣气候、抗硬质冲击等

用途：户外夜间路标门牌指示、汽车舰船等交通工具牌号显示…

4) 户外大型超薄节能EL发光广告屏

特点:   户外使用寿命4年(半寿命1.2万小时),单体最大面积: 6米X0.3米,颜色: 彩色, 可动态闪动,厚度: 1mm 主体材料: 荧光粉 / 塑料薄膜,亮度:  90Cd/m2 ,工作温度:  -30度---+40度,耗电: 50W/m2 (90V500Hz),电流1.5A/m2

推广应用领域:  建筑物广告,桥梁外形,汽车车体广告,轮船外形,城市大型交通指示牌/指示带,户内外商业灯箱广告.使用方法: 粘贴/悬挂/拼接

同类技术比较优势: 长寿命(是现有技术5倍),大面积,节约电能.

推广合作方式: 出售自动化生产设备及配套生产工艺

六、异向导电胶使用说明

包装：100克/瓶

作用：粘贴电极。

特点：简单易用、快速，热压即可牢固粘黏。

成分：

使用方法：

- 用80~100目网版在电极斑马纸上；

- 60~80℃ 15min干燥，在？条件下贮存备用，按需裁剪使用；

- 使用时，裁剪所需大小，对准电极斑马纸上的金属线，热压黏贴。电极斑马纸金属线延长方向为导向方向。